# ОКП 528400

# ООО «ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЦЕНТР»

СОГЛАСОВАНО: 						                      УТВЕРЖДАЮ:

ООО "Центр новых строительных	                      ООО "Промышленный Центр"

материалов и технологий"

Директор___________В.П.Селяев		           Директор_________Рачков А.Н.

ПАНЕЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ

ТРЕХСЛОЙНЫЕ С УТЕПЛИТЕЛЕМ

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ТУ 5284-013-51153082-2009

САРАНСК 2009

Технические условия на сэндвич-панели

Настоящие технические условия распространяются на бескаркасные трехслойные (или двухслойные) панели, состоящие из двух (или одного) внешних стальных профилированных облицовок (листов) и слоя утеплителя из пенополистирола или минераловатной плиты на синтетическом связующем (далее по тексту - «панели»), изготавливаемые ООО "Промышленный Центр" на технологической полуавтоматической линии.

Панели предназначены для использования в качестве ограждающих конструкций фасадов, кровельных конструкций, перегородок и потолочных покрытий зданий и сооружений в соответствии с требованиями действующих СНиП с неагрессивной и слабоагрессивной средой при температуре наружной поверхности панели от

-	65 до + 75°С, температуре внутренней поверхности до 30°С, относительной влажности внутреннего воздуха в помещениях не более 60%.

Предел огнестойкости панелей определяется материалом утеплителя, его толщиной (от 50 мм до 250 мм ) и составляет до 0.25 ч для пенополистирола и от   1 ч до 2 ч для минераловатной плиты.

ТИПЫ И РАЗМЕРЫ ПАНЕЛЕЙ

По своему конструктивному исполнению панели подразделяются на типы:

- ТПС - панели трехслойные стеновые, состоящие из двух стальных профилированных листов и утеплителя;

- ТПК - панели трехслойные кровельные, состоящие из двух стальных профилированных листов и утеплителя.

Чертеж облицовки панели и панели в сборе приведены на рис. 1, 2, 3.
	соответственно.

Основные размеры и параметры панелей должны соответствовать указанным в Таблице 1. и на Рис.1,2,3, в зависимости от их типа и назначения

Таблица 1

| Тип панели | Номинальные размеры панелей, мм |
| --- | --- |
|  | Длина | Ширина монтажная | Толщина |
| ТПС | от 2000 до 12000 | 1000,1190 | от 50 до 250 |
| ТПК | от 2000 до 12000 | 1000 | от 50 до 250 |

Панели в зависимости от их типа и размеров подразделяют на марки.

В обозначения марок включаются буквы, обозначающие тип панелей, толщину металла облицовок, три значения номинальных размеров в миллиметрах, тип утеплителя, вид и цвет полимерного покрытия.

Тип утеплителя:

- ПСБ - пенополистирол;

- MПR- минераловатная плита «Rockwool»;

- MПИ -минераловатная плита «ИЗОЛ»;

- МПB- минераловатная плита «Baswool».

Цвет полимерного покрытия обычно указывается производителями металлопроката по каталогу RAL или RR.

Используются принятые обозначения типа лакокрасочного покрытия (ЛКП) металлопроката:

- РЕ - полиэстер (толщина покрытия не менее 25 мкм);

- Pural - пурал(толщина покрытия 50 мкм);

- PVF2 - поливинилдифторид;

- PVC200 - пластизоль (толщина 200 мкм).

Примеры маркировки панелей:

Панель трехслойная стеновая, толщина металла 0.5 мм, длиной 3500 мм, шириной 1190 мм и толщиной 100 мм, утеплитель - минераловатная плита "ИЗОЛ", ЛКП - полиэстер, цвет - RAL 7004 (серый):

ТПС 0.5 - 3500 х 1190 х 100 - МПИ - РЕ RAL 7004 - ТУ 5284-013-51153082-2009.

Панель трехслойная кровельная, толщина металла 0.7 мм, длиной 3500 мм, шириной 1185 мм и толщиной 100 мм, утеплитель - пенополистирол, ЛКП - пурал, цвет - RAL 5005 (сигнальный синий):

ТПК 0.7 - 3500 х 1000 х 100 - ПСБ - Pural RAL 5005 - ТУ 5284-013-51153082-2009.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Панели должны изготавливаться в соответствии с требованиями настоящих технических условий по рабочим чертежам и технологическим регламентам, утвержденным в установленном порядке.

Теплофизические и механические характеристики панелей определяются металлом оболочек и его толщиной, типом и толщиной утеплителя. Их значения не должны быть ниже указанных в рабочих чертежах.

Для изготовления облицовок должны применяться следующие материалы:

- рулонная оцинкованная сталь с покрытием 1, 2 класса по ГОСТ 14918-80, группы ХП для профилей без лакокрасочного покрытия и группы ПК для профилей с лакокрасочным покрытием;

- прокат тонколистовой холоднокатаный и горячеоцинкованный с органическими покрытиями по ТУ 14-1-4792 или ТУ 0991-006-44880798-2002;

- импортные рулонные стали по стандартам ВГК, отвечающие требованиям ГОСТ 14918-80 к сталям групп ХП и ПК.

Лакокрасочные и полимерные материалы покрытия должны отвечать требованиям EN 10169.

На поверхности цинкового и лакокрасочного покрытия допускаются потертости, риски, следы формообразующих валков, не нарушающие сплошности покрытия.

Для изготовления профилей должны использоваться рулоны шириной 1250мм из стали толщиной 0,5-0,7мм (без учета толщины защитного покрытия) с обрезной кромкой.

Толщина органических покрытий лицевой стороны проката должна быть от 20 до 200 мкм в зависимости от вида покрытия, толщина слоя покрытия обратной стороны проката (грунта) должна быть не менее 15±5 мкм.

Тепло-физические и механические свойства утеплителя должны удовлетворять ГОСТ 17177 и соответствовать следующим данным:

- для пенополистирола - указанным в Таблице 2;

- для минераловатной плиты указанным в Таблицы 3.

Таблица 2

| Наименование показателей | Норма по ГОСТ 15588-86 |
| --- | --- |
|  | ПСБ-С-25 |
| Объемная масса, кг/м3, не менее | 18 |
| Прочность при сжатии (10% деформация), мПа, от | 0.10 |
| Предел прочности при изгибе, мПа, не менее | 0.18 |
| Теплопроводность при 25 С, Вт/мхК, не более | 0.039 |
| Время самостоятельного горения, с, не более | 4.0 |
| Влажность, %, не более | 12.0 |
| Водопоглощение за 24 ч, по объему, %, не более | 2.0 |
| Таблица 3 |
| Наименование показателей | Норма |  |
|  | ИЗОЛ | Rockwool | Baswool |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| Плотность, кг/м3, не менее | 100 | 105 | 100 |  |
| Коэффициент теплопроводности при 298 К (25 С), Вт/(м«К), не более | 0.044 | 0,035 | 0.045 |  |
| Влажность по массе, %, не более | 0.5 | 0.67 | 1 |  |
| Содержание органических веществ по массе, %, не более | 3.5 | 3,5 | 4.5 |  |
| Сжижаемость, % не более | - | 1,0 | - |  |
| Прочность на сжатие, кПа, не менее | 80 | 20 (при 10% деформ.) | 60 |  |
| Прочность на растяжение (отрыв слоев), кПа, не менее | 100 | - | 100 |  |
| Прочность на сдвиг (срез), кПа, не менее | 50 |  | 45 |  |
| Паропроницаемость, мг./м*ч»Па, не менее | 0.33 | 0.53 | - |  |
| Горючесть, степень | НГ | НГ | НГ |  |

Объемная масса утеплителя не должна отличаться по площади панели более чем 10% от указанной в рабочих чертежах. В качестве утеплителя панели следует применять плиты полистирольные по ГОСТ 15588-86.

В качестве связующего вещества для склеивания панелей следует применять  полиуретановый клей Macroplast UR 7225 фирмы “Teroson”, входящей в группу компаний «Henkel» или аналогичный по свойствам клей других производителей. Свойства клея должны соответствовать данным, приведены в Таблице 4.

| Таблица 4 |  |
| --- | --- |
| Свойства | Значение |
| Консистенция | Жидкость |
| Плотность, г/куб.см | Прибл. 1.15 |
| Содержание полиуретана, % | 100 |
| Вязкость при 20 С, мПа/с | 8.000+ 2.500 |
| Открытое время при 20 С при нанесении воды распылением, мин. | 12-15 |
| Время отверждения: - начальная прочность - конечная прочность | после 25 - 30 мин после 1 ч при комнатной температуре |
| Прочность на сдвиг (на образце дерево - дерево) мПа, не менее - при - 40 С - при 20 С - при 80 С | 7.0 6.0 3.0 |
| Рабочий диапазон температур Кратковременно | - 40 С - + 80 С 100 С |
| Для защиты ЛКП облицовок панелей при транспортировках, хранении и монтаже используются самоклеящиеся защитные пленки из ПЭВД. Требования к пленкам: - толщина 40 мкм - 50 мкм: - клейкость - средняя; - усилие разрыва - 10 Н/см; - продольное удлинение при разрыве не менее 300 %; - поперечное удлинение при разрыве не менее 200 %. Панели должны быть обрезаны под прямым углом. Допускаемая косина реза не должна быть более ±2 мм. Отклонения размеров панелей от указанных в рабочих чертежах не должны быть более приведенных в Таблице 5. Таблица 5 |
| Длина панелей, мм | Допускаемые отклонения размеров панелей, мм |  |
| до 12000 | по длине | по ширине | по толщине |  |
|  | ±4 | ±1.5 | ±3 |  |
| В панелях не допускаются: - повреждения (вмятины, вырывы) утеплителя по боковым и торцевым граням глубиной более 10 мм и площадью более 10 см2; - смещения кромок металлических листов относительно друг друга более 3 мм; - повреждения защитного покрытия металлических облицовок; - расслаивания утеплителя; - смятия боковых кромок металлических листов; - выступающие заусенцы на кромках металлических листов. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ Панели должны быть приняты техническим контролем предприятия – изготовителя. Приемка и поставка панелей должны производиться партиями. К одной партии относят панели одного типоразмера по ширине, изготовленные из утеплителя одной партии по одному и тому же технологическому режиму, но не более 2000 панелей. Все панели в партии подвергают внешнему осмотру для проверки их соответствия изложенным выше требованиям. Геометрические размеры панелей проверяют на трех панелях из 200. Предел огнестойкости панелей должен подтверждаться периодическими испытаниями в соответствии с требованиями действующих нормативных документов МЧС РФ. Прочность панелей проверяют на трех панелях из партии. Теплофизические и механические характеристики утеплителя, указанные в таблице 3, определяют на трех образцах, взятых из партии панелей. Допускается определять указанные выше свойства и показатели на образцах, изготовленных из материала той же марки, что и панели, по одному и тому же технологическому режиму. Формование таких образцов должно проводится одновременно с формованием панели. Если при испытаниях панелей тепло-физические и механические характеристики, указанные в таблицах 2 и 3, а также прочность панелей окажутся несоответствующими установленным, то следует проводить вторичный отбор и испытание удвоенного количества панелей той же партии. |  |

Если хотя бы одна панель из вторично испытанных не будет соответствовать установленным показателям, то подлежит контролю каждая панель партии. Партия панелей считается принятой, если при проверке установлено соответствие всех параметров панелей требованиям настоящих технических условий. Потребитель имеет право проводить контрольную выборочную проверку соответствия панелей требованиям настоящих технических условий, применяя при этом методы испытания и контроля, приведенные в настоящих технических условиях.

МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЯ

Геометрические размеры панелей проверят универсальным измерительным инструментом, например, рулеткой с металлической лентой. Внешний вид панелей контролируют по эталонам. Предел огнестойкости панелей определяют испытанием образцов в соответствии с основными требованиями к производству испытаний строительных конструкций на огнестойкость по СНиПН-А.5-70. Испытания панелей на прочность проводят по следующей методике - испытания панелей на прочность проводят на образцах длиной L, равной от 15 до 35Н, где Н

-	номинальная толщина панели. Ширина и толщина панели должны соответствовать указанным в Таблице 1. Испытаниям подвергают только те панели, которые удовлетворяют всем другим требованиям настоящих технических
условий. Для испытания панелей применяются следующие приборы и оборудование:

- установка для испытания панелей;

- нагрузочное устройство (пресс или рычажная установка);

- грузы штучные массой 10-12 кг.

Подготовку образцов к испытаниям проводят в следующей последовательности:

а)	устанавливают образцы перпендикулярно опорам базы;

б)	устанавливают траверсы перпендикулярно опорам траверсы;

в)	устанавливают деревянные прокладки сечением 100 х 25 мм между опорами базы и образцом, между опорами траверсы и образцом. При испытаниях образцов
нагрузку увеличивают постепенно, степенями величиной не более 0,2 от разрушающей нагрузки, указанной в рабочих чертежах.

Время испытания образца не должно быть более 20 мин.

Результаты испытаний следует записывать в журнал испытаний по установленной

форме. При проведении испытаний образцов на прочность необходимо осуществлять меры, обеспечивающие безопасность персонала и сохранность

оборудования.

Объемную массу пенополистирола и минераловатной плиты определяют по ГОСТ 409, ТС № 07-0269-2000.

Коэффициент теплопроводности пенополистирола и минераловатной плиты определяют по ГОСТ 7076-87.

Механические показатели и линейную усадку утеплителя определяют по методикам, утвержденным в установленном порядке.

УПАКОВКА, МАРКИРОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Панели должны быть уложены в пакеты массой не более 4 т, высотой не более 1,34 м, с прокладками из бумаги. Углы пакета защищаются картонными уголками. Пакет устанавливается на пенополистирольные прокладки (ножки) с шагом 1000-1500 мм. Торцы пакета закрываются полиэтиленовой пленкой, и весь пакет оборачивается стрейч-пленкой, образуя брызгозащищенную транспортную упаковку. Кровельные панели дополнительно защищаются пенополистирольными брусками с шагом 3000-4000 мм, которые устанавливаются по длинной стороне пакета между выступающими свободными гофрами панелей. На каждый пакет наклеивается этикетка с обозначением марки и штампа ОТК. Предприятие-изготовитель по требованию заказчика должно сопровождать партию панелей паспортом, в котором указывается:

а)	наименование и адрес предприятия-изготовителя;

б)	дата изготовления и номер паспорта;

в)	количество панелей в партии;

г)	марка панелей;

д)	предел огнестойкости;

е)	вид покрытия металлических листов от коррозии;

ж)	 материал утеплителя и его объемная масса;

з)	обозначение настоящих технических условий.

Транспортирование панелей в заводской упаковке может осуществляться любым видом транспорта, обеспечивающим сохранность изделий и упаковки. Панели в пакетах следует хранить в заводской упаковке в складах закрытого или полузакрытого типа с соблюдением установленных мер противопожарной безопасности не более 2 месяцев с момента изготовления продукции.

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Панели предназначены для эксплуатации в неагрессивных и слабоагрессивных средах при температуре наружной поверхности панели от - 65 С до + 75 С, при температуре внутренней поверхности панели до 30°С, относительной влажности  внутреннего воздуха в помещениях не более 60%. Резка панелей газопламенными резаками при монтаже не допускается. Сверление отверстий в панелях при установке элементов крепления должно проводится с применением электрифицированного инструмента. Оси отверстий должны быть перпендикулярны к плоскости панелей. Удары по панелям при монтаже и установке креплений не допускаются.

Крепление к панелям лестниц, промышленных проводок, технологического оборудования и арматуры не допускается. Поверхность стальных облицовок панелей следует очищать от загрязнений и пыли с применением моющих средств, не вызывающих повреждений защитных покрытий облицовок. Не допускается применять для чистки и мытья поверхности панелей абразивные материалы, например, песок, щелочи и другие вещества, которые могут повредить защитное покрытие металлических облицовок.

ГАРАНТИИ

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие панелей требованиям настоящих технических условий при соблюдении потребителем установленных в них условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантийный срок службы панелей определяется гарантийным сроком ЛКП и составляет от 15 до 20 лет с момента отгрузки с предприятия-изготовителя.

Рис.3

# Text boxes

Изм.

Лист

Разраб.

Н. Контр.

Утв.

№ докум.

Лысов В.Г.

Кочин С.А.

Рачков А.Н.

Подпись

Дата

ТУ 5284-013-51153082-2009

Листов

13

Лист

2

#### ООО «Промышленный Центр»

ПАНЕЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ

ТРЕХСЛОЙНЫЕ С УТЕПЛИТЕЛЕМ

Инв. № подп.

Подпись и дата

Взам. № инв.

Инв. № дубл.

Подпись и дата

Изм.

Лист

№ докум.

Лист

6

ТУ 5284-013-51153082-2009

Подпись

Дата

Инв. № подп.

Подпись и дата

Взам. № инв.

Инв. № дубл.

Подпись и дата

Изм.

Лист

№ докум.

Лист

7

ТУ 5284-013-51153082-2009

Подпись

Дата

Инв. № подп.

Подпись и дата

Взам. № инв.

Инв. № дубл.

Подпись и дата

Изм.

Лист

№ докум.

Лист

8

ТУ 5284-013-51153082-2009

Подпись

Дата

Инв. № подп.

Подпись и дата

Взам. № инв.

Инв. № дубл.

Подпись и дата

Изм.

Лист

№ докум.

Лист

9

ТУ 5284-013-51153082-2009

Подпись

Дата

Инв. № подп.

Подпись и дата

Взам. № инв.

Инв. № дубл.

Подпись и дата

Изм.

Лист

№ докум.

Лист

10

ТУ 5284-013-51153082-2009

Подпись

Дата

Инв. № подп.

Подпись и дата

Взам. № инв.

Инв. № дубл.

Подпись и дата

Изм.

Лист

№ докум.

Лист

11

ТУ 5284-013-51153082-2009

Подпись

Дата

Инв. № подп.

Подпись и дата

Взам. № инв.

Инв. № дубл.

Подпись и дата

Изм.

Лист

№ докум.

Лист

12

ТУ 5284-013-51153082-2009

Подпись

Дата

Инв. № подп.

Подпись и дата

Взам. № инв.

Инв. № дубл.

Подпись и дата

Изм.

Лист

№ докум.

Лист

13

ТУ 5284-013-51153082-2009

Подпись

Дата

Инв. № подп.

Подпись и дата

Взам. № инв.

Инв. № дубл.

Подпись и дата

Изм.

Лист

№ докум.

Лист

5

ТУ 5284-013-51153082-2009

Подпись

Дата

Инв. № подп.

Подпись и дата

Взам. № инв.

Инв. № дубл.

Подпись и дата